	Наименование параметра
	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ

	Плотность, кг/м3
	80
	100

	Прочность на отрыв слоев, кПа не менее
	3
	8

	Сжимаемость, % не более
	2
	2

	Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более
	0,033
	0,034

	Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более
	0,035
	0,037

	Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более
	0,043
	0,044

	Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более
	0,046
	0,047

	Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее
	0,30
	0,30

	Влажность по массе, % не более
	0,5
	0,5

	Водопоглощение по объему, % не более
	1,5
	1,5

	Содержание органических веществ, % не более
	3
	3

	Горючесть, степень
	НГ
	НГ


[image: image1.png]



